МЕЛФОКОМ ТБ-А

ЛЕТНИЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ

Емкость 5 л. Емкость 10 л. Емкость 30 л. Емкость 50 л.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Полифункциональная добавка для бетонов и строительных растворов «Мелфоком ТБ-А» изготавливается по ТУ 2493-029-95901562-2015 и представляет собой смесь нафталинсульфонатов, пластифицирующих, воздухововлекающих, гидрофобизирующих и других компонентов - модификаторов бетонных и строительных растворов.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Добавка «Мелфоком ТБ-А» используется в растворах и тяжелых бетонах в целях увеличения подвижности бетонной смеси при сохранении В/Ц отношения, повышения морозостойкости и водонепроницаемости, регулирования сроков схватывания, снижения интенсивности и продолжительности вибрационного уплотнения, получения бетона высокой морозостойкости из подвижных (литых) смесей. Рекомендуется применять при производстве ненапрягаемых монолитных бетонных конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения. Не допускается прогрев и тепловлажностная обработка (пропаривание).

2.2 Добавка «Мелфоком ТБ-А» не нарушает пассивного состояния стальной арматуры в бетоне.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ-А», ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ.

3.1 Применение добавки «Мелфоком ТБ-А» в технологии бетона по сравнению с бетоном без добавок обеспечивает:

| 1 | Увеличение подвижности без снижения прочности во все сроки твердения | с П1 до П5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Увеличение водонепроницаемости бетона без увеличения расхода цемента | Не менее чем на марку |
| 3 | Снижение количества воды затворения (в равноподвижных смесях) | > 21% |
| 4 | Увеличение конечных прочностных характеристик бетона (в равноподвижных смесях) | до 35% |
| 5 | Снижение расхода цемента | до 30% |
| 6 | Повышение сохраняемости (подвижности) бетонной смеси | ≥90 мин |

3.2 Добавка «Мелфоком ТБ-А» имеет следующие технические характеристики:

| 1 | Дозировка по сухому веществу от массы цемента | 0,4-0,8% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Массовая доля сухого вещества в форме жидкости | 35±2% |
| 3 | Плотность раствора при t=20°С | 1,18±0,02 г/см3 |
| 4 | Гарантийный срок хранения «Мелфоком ТБ-А» (жидкость) | 3 мес |

4. ДОЗИРОВАНИЕ ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ-А»

4.1 Дозирование добавки осуществляется с точностью ±2% от расчетного количества. При длительном хранении добавку рекомендуется периодически перемешивать.

4.2 Введение добавки в состав бетонной смеси можно производить:

- вместе с расчетным количеством воды затворения (на замес);

- в предварительно перемешанную бетонную смесь с оставшейся частью воды затворения (10-20%) незадолго до окончания перемешивания, при этом  получается наибольший пластифицирующий эффект.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ-А»

5.1 Добавка в жидкой форме должна храниться в закрытых емкостях при температуре не ниже + 50С. При случайном замерзании не снижает своих качественных показателей. В этом случае водный раствор должен быть отогрет до температуры выше плюс 10°С и тщательно перемешан до полного растворения осадка.

5.2 По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, при соответствии требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

5.3 Добавка транспортируется железнодорожным или автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ «МЕЛФОКОМ ТБ-А»

6.1 Добавка «Мелфоком ТБ-А» является веществом умеренно опасным и относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Введение добавки в бетонную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой не выделяет токсичных веществ.

6.2 В местах приготовления растворов и бетонных смесей с добавкой «Мелфоком ТБ-А» необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.3 Добавка «Мелфоком ТБ-А» оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения, дыхания и незащищенную кожу. При работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011. Рабочие, занятые приготовлением растворов, должны быть обеспечены в зависимости от характера выполняемой работы специальной одеждой, обувью и средствами защиты рук, органов зрения и дыхания.

6.4 При погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009.