РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕТНЕГО СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА «МЕЛФОКОМ ТБ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Рекомендации регламентируют применение полифункциональной добавки для бетонов и строительных растворов «Мелфоком ТБ» (далее добавка «Мелфоком ТБ») изготавливаемой по ТУ 2493-029-95901562-2015.

1.2 По своим потребительским свойствам «Мелфоком ТБ» соответствует требованиям ГОСТ 24211, регулирует пластифицирующие и водоредуцирующие свойства, повышает морозостойкость бетона, увеличивает воздухосодержание.

1.3 Представляет собой смесь пластифицирующих, воздухововлекающих, гидрофобизирующих и других компонентов - модификаторов бетонных и строительных растворов.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Добавка «Мелфоком ТБ» используется в растворах и тяжелых бетонах в целях увеличения подвижности бетонной смеси при сохранении В/Ц отношения, повышения морозостойкости и водонепроницаемости, регулирования сроков схватывания, снижения интенсивности и продолжительности вибрационного уплотнения, без снижения прочности. «Мелфоком ТБ» рекомендуется применять при производстве монолитных бетонных конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения: промышленных, гражданских, гидротехнических, мостовых, дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в сложных условиях внешней среды (цикличные увлажнение и высушивание, замораживание и оттаивание и т.п.). Допускается прогрев и тепловлажностная обработка (пропаривание). Добавка предназначена для работы на песках и на других заполнителях с низким процентом загрязнения.

2.2 Пластифицирующий эффект добавки «Мелфоком ТБ» целесообразно использовать при бетонировании густоармированных, вертикально формуемых конструкций, конструкций сложной конфигурации, монолитных полов, дорог и т.д.

2.3 Водоредуцирующий эффект (снижение водоцементного отношения) рекомендуется применять в железобетонных конструкциях, к которым предъявляются высокие требования по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, сопротивлению коррозионным воздействиям и др.

2.4 Целесообразность применения добавки «Мелфоком ТБ» определяется достижением различных технологических показателей эффективности при производстве товарного бетона и возведении сооружений, а также показателей экономической эффективности.

2.5 Добавка «Мелфоком ТБ» не нарушает пассивного состояния стальной арматуры в бетоне.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

3.1 Добавка «Мелфоком ТБ» выпускается в соответствии с требованиями ТУ 2493-029-95901562-2015 в форме светло-желтого порошка («Мелфоком ТБ-Б») или желто-коричневой вязкой жидкости («Мелфоком ТБ-А»).

3.2 Для приготовления бетонов с добавкой «Мелфоком ТБ» рекомендуется применять цементы, отвечающие требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

3.2.1 Не рекомендуется применять горячие цементы (с температурой выше 40°C) по причине их повышенной водопотребности, перерасхода цемента и быстрой потери подвижности бетонной (растворной) смеси.

3.3 В качестве крупных заполнителей для тяжёлого бетона следует применять материалы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633, а также ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.3.1 Для легких бетонов в качестве крупных заполнителей следует применять материалы по ГОСТ 9757 и ГОСТ 25820.

3.6 В качестве мелких заполнителей для тяжёлого бетона следует применять пески по ГОСТ 8736.

3.7 Вода для приготовления бетона должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732.

3.8 Допускается применение «Мелфоком ТБ» в бетонах с применением отсевов. Для этого рекомендуется произвести предварительные замесы  в лаборатории. Отсевы должны иметь минимальную степень запыленности и не иметь посторонних включений.

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ»

4.1 Применение добавки «Мелфоком ТБ» в технологии бетона по сравнению с бетоном без добавок обеспечивает:

| 1 | Увеличение подвижности без снижения прочности во все сроки твердения | с П1 до П5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Увеличение водонепроницаемости бетона без увеличения расхода цемента не менее чем на марку по сравнению с контрольным составом | ˅ |
| 3 | Увеличение водонепроницаемости бетона с увеличением расхода цемента | ˅ |
| 4 | Увеличение морозостойкости бетона без увеличения расхода цемента не менее чем на марку по сравнению с контрольным составом | ˅ |
| 5 | Снижение количества воды затворения (в равноподвижных смесях) | > 18% |
| 6 | Увеличение конечных прочностных характеристик бетона (в равноподвижных смесях) | до 35% |
| 7 | Снижение расхода цемента (в зависимости от исходной марочности) | до 15% |
| 8 | Получение бетонов повышенных марок по прочности и морозостойкости на материалах различного качества | ˅ |
| 9 | Улучшает удобоукладываемость, однородность бетонной смеси. Снижение расслаиваемости | ˅ |
| 10 | Повышает сохраняемость подвижности бетонной смеси | ≥90 мин |

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5.1 Добавка «Мелфоком ТБ» имеет следующие технические характеристики:

| 1 | Дозировка в качестве пластифицирующей добавки | 0,4-0,8% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дозировка в качестве водоредуцирующей добавки | 0,7-0,8% |
| 3 | Точность дозирования | ± 2% |
| 4 | Массовая доля сухого вещества в форме порошка | 95±3% |
| 5 | Массовая доля сухого вещества в форме жидкости | 35±2% |
| 6 | Плотность раствора при t=20°С | 1,18±0,02 г/см3 |
| 7 | Водородный показатель, рН | 8±1 |
| 8 | Условная вязкость, с | 12±1 |
| 9 | Содержание хлоридов | ≤0,055% |
| 10 | Срок хранения «Мелфоком ТБ-А» (жидкость) | 3 мес |
| 11 | Срок хранения «Мелфоком ТБ-Б» (порошок) | 6 мес |

6. ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА С ДОБАВКОЙ «МЕЛФОКОМ ТБ»

6.1 Подбор состава бетона с добавкой «Мелфоком ТБ» заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки или с добавкой с целью максимального обеспечения требуемых параметров бетонной смеси и бетона.

6.2 Подбор состава бетона следует производить в соответствии с ГОСТ 27006 с последующей корректировкой состава и назначением оптимального количества добавки.

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНОГО РАСТВОРА ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ»

7.1 Раствор добавки из сухой формы готовится при положительной температуре окружающей среды в тщательно очищенных и промытых емкостях, защищенных от попадания осадков. Растворение следует производить при перемешивании до получения однородного продукта.

7.2 При приготовлении раствора добавки из сухой формы следует соблюдать следующие требования:

- перед применением добавки «Мелфоком ТБ-Б», при хранении в холодном складе, ее необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 8 часов;

- для лучшего растворения добавлять добавку в воду при интенсивном перемешивании;

- оптимальная температура для растворения 40–60ОС;

- плотность раствора необходимо определять при температуре жидкости 20ОС.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ «МЕЛФОКОМ ТБ»

8.1 При изготовлении бетонных смесей, бетонных и железобетонных конструкций с добавкой «Мелфоком ТБ», контроль за производством следует осуществлять на следующих этапах работ:

- при приготовлении бетонной смеси - контроль температуры, подвижности, воздухосодержания, длительности перемешивания компонентов бетонной смеси;

- транспортирование высокоподвижных бетонных смесей к постам формования осуществлять устройствами, конструкция которых не допускает утечки цементного молока и исключает расслаивание смеси, количество перегрузок должно быть минимальным;

- при укладке бетонных смесей следует контролировать параметры виброуплотнения: продолжительность, частоту и амплитуду колебаний;

- при твердении бетонов контролировать выбранный температурно-влажностный режим, в затвердевшем бетоне – его прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и т.д.

9. ДОЗИРОВАНИЕ ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ»

9.1 Дозирование добавки должно осуществляться с точностью ±2% от расчетного количества. При длительном хранении добавки в жидком виде, а так же при использовании больших емкостей, рекомендуется периодически ее барботировать сжатым воздухом.

9.2 Введение добавки в жидком виде в состав бетонной смеси можно производить:

- вместе с расчетным количеством воды затворения (на замес);

- в предварительно перемешанную бетонную смесь с оставшейся частью воды затворения (10-20%) незадолго до окончания перемешивания, при этом  получается наибольший пластифицирующий эффект;

- на месте укладки, при этом увеличивается время сохранения подвижности бетонной смеси.

9.3 Возможно введение добавки в виде порошка в состав сухой бетонной смеси, которое осуществляется совместно с сухими составляющими при условии их тщательного совместного перемешивания.

9.4 При производстве бетонной смеси необходимо обеспечить равномерность распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями.

10. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОБАВКИ «МЕЛФОКОМ ТБ»

10.1 Добавка в жидкой форме должна храниться в закрытых емкостях при температуре не ниже + 50С. При случайном замерзании добавка не снижает своих качественных показателей. В этом случае водный раствор должен быть отогрет до температуры выше плюс 10°С и тщательно перемешан до полного растворения осадка. Добавка в форме порошка должна храниться в неповрежденной упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях. Допускается хранение добавки под навесом на площадке, защищенной от воздействия атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений, при соблюдении температурного режима.

10.2 Гарантийный срок хранения добавки «Мелфоком ТБ-А» (в жидкой форме) составляет 3 (три) месяца, гарантийный срок хранения добавки «Мелфоком ТБ-Б» (в сухой форме) составляет 6 (шесть) месяцев от даты изготовления. Качество добавки гарантируется при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.3 По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, при соответствии требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

10.4 Добавка в жидкой форме поставляется в полиэтиленовых емкостях с металлической обрешеткой по 1200 кг или в металлических или полиэтиленовых бочках различной емкости (от 5 до 200 кг). По согласованию, добавка может отпускаться в тару потребителя.

10.5 Добавка транспортируется железнодорожным или автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.6 Жидкая добавка в емкостях транспортируется в крытых транспортных средствах или на поддонах, закрытых пленкой или другими материалами, защищающими продукт от атмосферных осадков и механических повреждений.

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ «МЕЛФОКОМ ТБ»

11.1 Добавка «Мелфоком ТБ» является веществом умеренно опасным и относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Введение добавки в бетонную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой не выделяет токсичных веществ.

11.2 В местах приготовления растворов и бетонных смесей с добавкой «Мелфоком ТБ» необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

11.3 Добавка в форме порошка – вещество горючее (температура самовоспламенения аэровзвеси 615ºС). В помещении, где проводятся работы с порошкообразной добавкой, не рекомендуется пользоваться открытым огнем и производить электросварочные работы.

11.4 Добавка «Мелфоком ТБ» оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения, дыхания и незащищенную кожу. При работе с добавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011. Рабочие, занятые приготовлением растворов, должны быть обеспечены в зависимости от характера выполняемой работы специальной одеждой, обувью и средствами защиты рук, органов зрения и дыхания.

11.5 При погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

11.6 Предельно допустимая концентрация вредных веществ 3-го класса опасности в воздухе рабочей зоны должна быть не более 10,0 мг/м3.

11.7 При применении добавки в технологии бетона следует выполнять требования СНиП III-4-80, СНиП 12-03-99, ГОСТ 24211.